热-力-相场耦合模型

一、热传导方程公式章 1 节 1.

热传导方程如下：

其中为密度，为比热容，为温度，为热流，为热源强度。热流定义为：

其中为热导率，其与相场相关，以表征断裂面没有热流通过。

Dirichlet和Neumann边界条件分别为：

物质表面对流换热强度可表示为：

其作为Robin边界条件，为表面换热系数，为物体表面温度，为环境温度。

热传导方程弱形式残差为：

其中，若温度场被有限元离散化为：

则残差可写为：

其中：

若用后向差分法，则有：

则残差方程可写为：

即：

后向差分算法是无条件稳定的，如果采用前向差分算法，时间增量应满足如下条件：

其中热扩散率，为维数，为最小网格大小。

二、平衡方程

平衡方程如下：

其中考虑热膨胀效应，应力可表示为：

其中为刚度系数，为热膨胀系数，若各向同性热膨胀，则有。

Dirichlet和Neumann边界条件分别为：

平衡方程弱形式残差为：

其中，若位移场被有限元离散化为：

则残差可写为：

其中：

若用中心差分法，则有：

则残差方程可写为：

即：

中心差分法时间增量应满足如下条件：

其中为纵波波速，为最小网格大小，为安全系数。

三、相场方程

相场方程如下：

其中是粘性系数，是临界能量释放率，是相场宽度。

Dirichlet和Neumann边界条件分别为：

平衡方程弱形式残差为：

其中，若相场被有限元离散化为：

则残差可写为：

其中：

若用后向差分法，则有：

则残差方程可写为：

即：

前向差分算法时间增量应满足如下条件：

其中扩散率。

四、算例

4.1 二维平面应变方板热冲击模拟

本节算例参考文献[1,2]，材料属性及模型参数如下：

| 340 | 0.22 | 42.5 | 3720 | 300 | 0.775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8e-6 | 1e-5 | 0.03 | 5e-7 | 180 |  |

计算程序及结果参考plane文件夹。

4.2 三维长方体热冲击模拟

本节算例参考文献[1,2]，材料属性及模型参数如下：

| 340 | 0.22 | 42.5 | 3720 | 300 | 0.775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8e-6 | 1e-5 | 0.04 | 5e-7 | 180 |  |

计算程序及结果参考plane3D文件夹。

五、参考文献

[1] Wang T, Ye X, Liu Z, et al. A phase-field model of thermo-elastic coupled brittle fracture with explicit time integration[J]. Computational Mechanics, 2020, 65(5): 1305-1321.

[2] Li D, Li P, Li W, et al. Three-dimensional phase-field modeling of temperature-dependent thermal shock-induced fracture in ceramic materials[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 268: 108444.